弹性模量，英文名称：modulusofelasticity ；弹性材料的一种最重要、最具特征的力学性质，用E表示，定义为理想材料有小形变时应力（如拉伸、压缩、弯曲、扭曲、剪切等）与相应的应变之比。E以单位面积上承受的力表示，单位为N/m2。模量的性质依赖于形变的性质。剪切形变时的模量称为剪切模量，用G表示；压缩形变时的模量称为压缩模量，用K表示。模量的倒数称为柔量，用J表示。

弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标，其值越大，使材料发生一定弹性变形的应力也越大，即材料刚度越大，亦即在一定应力作用下，发生弹性变形越小。它是反映材料抵抗弹性变形能力的指标，相当于普通弹簧中的刚度。

弹性模量主要决定于材料本身的化学成分，合金化、热处理、冷热加工对它的影响很小。各种钢的弹性模量差别很小，在室温下，刚的弹性模量大都在190,000～220,000N/mm2之间之间，而剪切模量G为80000N/mm2左右。

拉伸试验中得到的屈服极限бb和强度极限бS ，反映了材料对力的作用的承受能力，而延伸率δ或截面收缩率ψ，反映了材料塑性变形的能力，为了表示材料在弹性范围内抵抗变形的难易程度，在实际工程结构中，材料弹性模量E的意义通常是以零件的刚度体现出来的，这是因为一旦零件按应力设计定型，在弹性变形范围内的服役过程中，是以其所受负荷而产生的变性量来判断其刚度的。一般按引起单位应变的负荷为该零件的刚度，例如，在拉压构件中其刚度为：

式中A0为零件的横截面积。

由上式可见，要想提高零件的刚度E A0，亦即要减少零件的弹性变形，可选用高弹性模量的材料和适当加大承载的横截面积，刚度的重要性在于它决定了零件服役时的稳定性，对细长杆件和薄壁构件尤为重要。因此，构件的理论分析和设计计算来说，弹性模量E是经常要用到的一个重要力学性能指标。

在弹性范围内大多数材料服从虎克定律，即变形与受力成正比。纵向应力与纵向应变的比例常数就是材料的弹性模量E，也叫杨氏模量。横向应变与纵向应变之比值称为泊松比µ，也叫横向变性系数，它是反映材料横向变形的弹性常数。

常用材料的弹性模量、切变模量和泊松比如下

| 序号 | 材料 | 弹性模量E\Gpa | 切变模量G\Gpa | 泊松比μ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镍铬钢、合金钢 | 206 | 79.38 | 0.25～0.3 |
| 2 | 碳钢 | 196～206 | 79 | 0.24～0.28 |
| 3 | 铸钢 | 172～202 | 73～76 | 0.3 |
| 4 | 球墨铸铁 | 140～154 |  |  |
| 5 | 灰铸铁、白口铸铁 | 113～157 | 44 | 0.23～0.27 |

|  | 材料名称 | 温度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ |
|  |  | 弹性模量（GPa） |  |  |  |  |  |
| 1 | 08# | 203 | 206 | 182 | 153 | 141 | — |
| 2 | 15# | 201 | 192 | 184 | 172 | 158 | — |
| 3 | 20# | 211 | 207 | 202 | 192 | 187 | 169 |
| 4 | 25# | 198 | 196 | 191 | 185 | 164 | — |
| 5 | 45# | 209 | 207 | 202 | 196 | 186 | 174 |
| 6 | 20G | 209 | 206 | 197 | 191 | 183 | 174 |
| 7 | 08AL | 214 | 212 | 206 | 200 | 192 | 179 |
| 8 | 1Cr13 | 217 | — | 206 | 198 | 189 | 179 |
| 9 | 2Cr13 | 228 | 214 | 208 | 200 | 189 | 180 |
| 10 | 3Cr13 | 219 |  | 210 | 202 | 196 | 181 |
| 11 | 4Cr13 | 215 | 210 | 202 | 194 | 184 | 173 |
| 12 | 4Cr10Si2Mo | 206 | 211 | 207 | 202 | 196 | 168 |
| 13 | 9Cr18 | 200 | — | — | — | — | — |
| 14 | 0Cr18Ni9 | 199 | — | — | — | — | — |
| 15 | 1Cr18Ni9 | 180 | — | 170 | 164 | — | — |
| 16 | 0Cr17Ni2 | 193 | — | — | 164 | — | 148 |
| 17 | 12Cr1MoV | 214 | 211 | 206 | 195 | 187 | 179 |
| 18 | 12Cr2MoWVTiB | 210 | 207 | 201 | 193 | 183 | 174 |
| 19 | 15CrMo | 212 | 210 | 204 | 197 | 187 | 177 |
| 20 | 15CrMnMoVA | 209 | 206 | 200 | 194 | 184 | 177 |
| 21 | 18CrNiW | 202 | 197 | 191 | 185 | 178 | 167 |
| 22 | 18Cr2Ni4WA | 202 | 197 | 191 | 185 | 178 | 167 |
| 23 | 20CrMnTi | 212 | 209 | 203 | 197 | 187 | 177 |
| 24 | 25Cr12wMoV | 216 | 211 | 205 | 198 | 189 | 178 |
| 25 | 28CrNiMoV | 214 | 212 | 205 | 199 | 190 | 178 |
| 26 | 30CrMnSiA | 196 | — | 177 | 167 | 162 | 157 |
| 27 | 30CrMnSiNi2A | 207 | 204 | 200 | — | — | — |
| 28 | 35CrMo | 213 | 209 | 205 | 199 | 181 | 177 |
| 29 | 40Cr | 211 | 208 | 202 | 195 | 186 | 177 |
| 30 | 40CrNiMo | 209 | 205 | 200 | 190 | 183 | 174 |
| 31 | 40CrNiMoA | 209 | 205 | 200 | 190 | 183 | 174 |
| 32 | 50CrVA | 206 | 202 | 161 | 189 | — | — |
| 33 | 16MnG | 208 | 204 | 199 | 191 | 183 | 174 |
| 34 | 16MnR | 209 | 207 | 201 | 193 | 185 | 172 |
| 35 | 16MnL | 212 | 208 | 203 | 197 | 185 | — |
| 36 | 40MnB | 209 | 206 | 201 | 193 | 184 | 175 |
| 37 | 60SI2Mn | 206 | 204 | 199 | 191 | 183 | 176 |
| 38 | 60SI2MnA | 206 | 204 | 199 | 191 | 183 | 176 |
| 39 | BHW35 | 209 | 205 | 201 | 193 | 184 | 173 |
| 40 | QT60-2 | 169 | 166 | 162 | 158 | 152 | 148 |